附件15

2014年铅酸蓄电池产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了江苏、山东、江西、河北、浙江、福建、广东、安徽、湖北、湖南、四川、重庆、河南、天津、黑龙江等15个省、自治区、直辖市242家企业生产的254批次铅酸蓄电池产品。

本次抽查对容量、低温起动能力、充电接受能力、耐振动能力、过放电、大电流放电特性、防爆能力等重点项目进行了检测，共发现17批次不合格，不合格项目涉及容量12批次不合格，占不合格总数的70.6%；低温起动能力4批次不合格，占不合格总数的23.5%；耐振动能力、充电接受能力、防爆能力和高倍率放电能力各有1批次不合格，分别占不合格总数的5.9%。

**2014年铅酸蓄电池产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省 | 63 | 63 | 61 | 96.8 | 3.2 |
| 2 | 浙江省 | 28 | 28 | 24 | 85.7 | 14.3 |
| 3 | 安徽省 | 17 | 18 | 17 | 94.4 | 5.6 |
| 4 | 福建省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 5 | 江西省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 6 | 山东省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 7 | 河南省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 8 | 湖北省 | 8 | 18 | 18 | 100 | 0 |
| 9 | 湖南省 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 |
| 10 | 广东省 | 20 | 20 | 17 | 85.0 | 15 |
| 11 | 天津市 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 12 | 河北省 | 20 | 20 | 17 | 85.0 | 15 |
| 13 | 黑龙江省 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 14 | 重庆市 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 15 | 四川省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 合计 | | 242 | 254 | 237 | 93.3 | 6.7 |