附件6

2014年胶合板产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了内蒙古、吉林、安徽、河南、云南、广东、广西、河北、江苏等9个省、自治区171家企业生产的171批次胶合板产品。

本次抽查对含水率、胶合强度、甲醛释放量等重点项目进行了检测，共发现5批次不合格，不合格项目涉及甲醛释放量4批次，占不合格总数的80.0%；胶合强度1批次，占不合格总数的20.0%。

**2014年胶合板产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古区 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 2 | 吉林省 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 |
| 3 | 云南省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 4 | 安徽省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 5 | 广西区 | 11 | 11 | 11 | 100 | 0 |
| 6 | 广东省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 7 | 江苏省 | 39 | 100 | 39 | 100 | 0 |
| 8 | 河北省 | 50 | 50 | 46 | 92.0 | 8 |
| 9 | 河南省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 合 计 | | 171 | 171 | 166 | 97.1 | 2.9 |