附件8

2014年刨花板产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、河南、广东、广西、四川等12个省、自治区121家企业生产的121批次刨花板产品。

本次抽查对表面结合强度、甲醛释放量、静曲强度、内结合强度和吸水厚度膨胀率等重点项目进行了检测，共发现7批次不合格，不合格项目涉及吸水厚度膨胀率6批次，占不合格总数的85.7%；甲醛释放量3批次，占不合格总数的42.9%。

**2014年刨花板产品质量全国联动抽查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **产品合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| 1 | 内蒙古区 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 2 | 吉林省 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 3 | 黑龙江省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 4 | 安徽省 | 9 | 9 | 9 | 100 | 0 |
| 5 | 广西区 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 6 | 四川省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 7 | 广东省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 8 | 福建省 | 14 | 14 | 13 | 92.9 | 7.1 |
| 9 | 河北省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 10 | 辽宁省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 11 | 江苏省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 12 | 河南省 | 9 | 9 | 8 | 88.9 | 11.1 |
| 合 计 | | 121 | 121 | 114 | 94.2 | 5.8 |