附件1-20

镁碳砖产品质量国家监督抽查结果

2015年第二季度，共抽查了河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南等8个省、直辖市80家企业生产的80批次镁碳砖产品。

本次抽查依据GB/T 22589-2008《镁碳砖》等标准的要求，对镁碳砖产品的碳含量、氧化镁含量、显气孔率、体积密度、常温耐压强度、高温抗折强度等6个项目进行了检验。

抽查发现有7批次产品不符合标准的规定，涉及到常温耐压强度、显气孔率、体积密度、氧化镁含量、碳含量项目。具体抽查结果见附表1-20。