附件1-24

钢丝绳产品质量国家监督抽查结果

2015年第二季度，共抽查了天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、陕西、宁夏等16个省、自治区、直辖市90家企业生产的90批次钢丝绳产品。

本次抽查依据GB 8903-2005《电梯用钢丝绳》、GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》、GB/T 20118-2006《一般用途钢丝绳》等标准的要求，对钢丝绳产品的破断拉力、钢丝绳直径、无载荷钢丝绳直径、5%最小破断拉力钢丝绳直径、10%最小破断拉力钢丝绳直径、钢丝直径、中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝扭转、纤维芯润滑剂含量、拆股钢丝镀层重量、缺丝、钢丝交错等14个项目进行了检验。

抽查发现有2批次产品不符合标准的规定，涉及到拆股钢丝抗拉强度、钢丝直径项目。

另外，烟台市创大钢绳有限公司、烟台市圣力钢绳有限公司在抽查中拒检。

具体抽查结果见附表1-24。