附件1-19

安全网产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东等7个省、直辖市47家企业生产的47批次安全网产品。

本次抽查依据GB 5725-2009《安全网》等标准的要求，对密目式安全立网产品的耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能、断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力等6个项目；安全平网产品的耐冲击性能、筋绳断裂强力、边绳断裂强力、网绳断裂强力、系绳间距及长度、筋绳间距等6个项目进行了检验。

抽查发现有2批次产品不符合标准的规定，涉及到密目式安全立网产品的阻燃性能、耐冲击性能项目。具体抽查结果见附表1-19。