附件1-6

消防水带产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、四川、贵州、陕西等14个省、直辖市60家企业生产的60批次消防水带产品。

本次抽查依据GB 6246-2011《消防水带》等标准的要求，对消防水带产品的试验压力下状况、爆破压力、轴向延伸率、直径膨胀率、扭转方向、黏附性、附着强度、热空气老化（爆破压力、附着强度）等9个项目进行了检验。

抽查发现有5批次产品不符合标准的规定，涉及到爆破压力、附着强度、热空气老化（附着强度）项目。具体抽查结果见附表1-6。