附件3

2015年卫生纸产品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、新疆等21个省（区）530家企业生产的538批次卫生纸产品，包括：卷筒卫生纸、盘纸、平切卫生纸和抽取式卫生纸等。

本次抽查对卫生纸的细菌菌落总数、大肠菌群、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、横向吸液高度(成品层)、抗张指数(纵横平均）、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度等项目进行了检验和判定，共发现15批次不合格，不合格项目涉及细菌菌落总数9批次，占不合格总数的60.0%；柔软度(成品层纵横平均) 8批次，占不合格总数的53.3%；抗张强度1批次，占不合格总数的6.7%；尘埃度1批次，占不合格总数的6.7%。

**2015年卫生纸产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（批次）** | **合格产品数（批次）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 2 | 辽宁省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 3 | 吉林省 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 20 |
| 4 | 黑龙江省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 5 | 江苏省 | 40 | 40 | 37 | 92.5 | 7.5 |
| 6 | 浙江省 | 37 | 39 | 39 | 100 | 0 |
| 7 | 福建省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 8 | 江西省 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 9 | 山东省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 10 | 河南省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 11 | 湖北省 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 |
| 12 | 湖南省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 13 | 广东省 | 74 | 80 | 72 | 90.0 | 10 |
| 14 | 广西壮族自治区 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 15 | 海南省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 16 | 重庆市 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 17 | 四川省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 18 | 贵州省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 19 | 云南省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 20 | 甘肃省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 合 计 | | 530 | 538 | 523 | 97.2 | 2.8 |