附件5

2015年合成树脂乳液内墙涂料产品

质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、陕西、甘肃、宁夏、新疆等23个省（区、市）478家企业生产的478批次合成树脂乳液内墙涂料产品。

本次抽查对合成树脂乳液内墙涂料挥发性有机化合物（VOC）、苯、游离甲醛、重金属、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性等8个项目进行了检测，共发现30批次不合格，不合格项目涉及对比率11批次，占不合格总数的36.7%；低温稳定性3批次，占不合格总数的10.0%；耐洗刷性14批次，占不合格总数的46.7%；游离甲醛3批次，占不合格总数的10.0%。

**2015年合成树脂乳液内墙涂料产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 2 | 天津市 | 15 | 15 | 12 | 80.0 | 20 |
| 3 | 河北省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 4 | 山西省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 6 | 黑龙江省 | 15 | 15 | 11 | 73.3 | 26.7 |
| 7 | 江苏省 | 40 | 40 | 38 | 95.0 | 5 |
| 8 | 浙江省 | 38 | 38 | 36 | 94.7 | 5.3 |
| 9 | 安徽省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 10 | 福建省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 11 | 山东省 | 30 | 30 | 29 | 96.7 | 3.3 |
| 12 | 河南省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 13 | 湖北省 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 |
| 14 | 湖南省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 15 | 广东省 | 60 | 60 | 53 | 88.3 | 11.7 |
| 16 | 广西省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 17 | 海南省 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 18 | 重庆市 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 19 | 四川省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 20 | 陕西省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 21 | 甘肃省 | 15 | 15 | 10 | 66.7 | 33.3 |
| 22 | 宁夏回族自治区 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 合计 | | 478 | 478 | 448 | 93.7 | 6.3 |