附件9

2015年冷轧带肋钢筋产品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了江苏、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、甘肃和新疆共12个省（区、市）218家企业生产的218批次冷轧带肋钢筋产品。

本次抽查对力学性能、工艺性能、尺寸、重量偏差和表面标志等重点项目进行了检测，共发现17批次不合格，不合格项目涉及肋间距9批次不合格，占不合格总数的52.9%；横肋中点高和伸长率各有6批次不合格，占不合格总数的35.3%；重量偏差5批次不合格，占不合格总数的29.4%；屈服强度3批次不合格，占不合格总数的17.6%；抗拉强度2批次不合格，占不合格总数的11.8%。

**2015年冷轧带肋钢筋产品质量全国联动抽查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| 1 | 江苏省 | 7 | 7 | 5 | 71.4 | 28.6 |
| 2 | 浙江省 | 9 | 9 | 9 | 100 | 0 |
| 3 | 安徽省 | 11 | 11 | 10 | 90.9 | 9.1 |
| 4 | 河南省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 5 | 湖北省 | 28 | 28 | 28 | 100 | 0 |
| 6 | 湖南省 | 36 | 36 | 28 | 77.8 | 22.2 |
| 7 | 广东省 | 11 | 11 | 9 | 81.8 | 18.2 |
| 8 | 重庆市 | 32 | 32 | 31 | 96.9 | 3.1 |
| 9 | 四川省 | 52 | 52 | 50 | 96.2 | 3.8 |
| 10 | 云南省 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 33.3 |
| 11 | 甘肃省 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 合计 | | 218 | 218 | 201 | 92.2 | 7.8 |