附件10

2015年通用硅酸盐水泥产品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、福建、河南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆等24个省（区、市）987家企业生产的1080批次通用硅酸盐水泥产品。

本次抽查对烧失量、氧化镁、三氧化硫、不溶物、氯离子含量、压蒸安定性、安定性（沸煮法）、凝结时间、强度 等重点项目进行了检测，共发现3批次不合格，主要涉及强度项目。

**2015年通用硅酸盐水泥产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 2 | 山西省 | 27 | 50 | 49 | 98.0 | 2 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 4 | 辽宁省 | 60 | 60 | 60 | 100 | 0 |
| 5 | 吉林省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 6 | 黑龙江省 | 43 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 7 | 江苏省 | 74 | 75 | 75 | 100 | 0 |
| 8 | 浙江省 | 35 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 9 | 安徽省 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 10 | 江西省 | 38 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 11 | 河南省 | 60 | 60 | 60 | 100 | 0 |
| 12 | 湖北省 | 62 | 80 | 80 | 100 | 0 |
| 13 | 湖南省 | 60 | 60 | 58 | 96.7 | 3.3 |
| 14 | 广东省 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 15 | 广西壮族自治区 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 16 | 海南省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 17 | 重庆市 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 18 | 四川省 | 60 | 60 | 60 | 100 | 0 |
| 19 | 贵州省 | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 20 | 云南省 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 21 | 甘肃省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 22 | 青海省 | 13 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 23 | 宁夏回族自治区 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 合 计 | | 987 | 1080 | 1077 | 99.7 | 0.3 |