附件1-25

建筑防水卷材产品质量国家监督抽查结果

2015年第四季度，共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、重庆、四川、陕西等16个省、直辖市180家企业生产的180批次建筑防水卷材产品。

本次抽查依据GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》、GB 18173.1-2012《高分子防水材料第1部分 片材》、JC/T 690-2008《沥青复合胎柔性防水卷材》等标准的要求，对建筑防水卷材产品的可溶物含量、不透水性、耐热性、最大峰拉力、最大峰时延伸率、拉力（伸）试验现象、低温柔性、热老化拉力保持率、热老化延伸率保持率、热老化（低温柔性、尺寸变化率、质量损失、剥离强度 卷材与铝板、尺寸稳定性）、渗油性、接缝剥离强度、胎基材料、最大拉力、拉力、最大拉力时延伸率、沥青断裂延伸率、撕裂强度、持粘性、热稳定性（外观、尺寸变化）、钉杆撕裂强度、剥离强度（卷材与卷材、卷材与铝板）、热老化最大拉力时延伸率、自粘沥青再剥离强度、拉伸强度（常温23℃、高温60℃）、拉断伸长率（常温23℃、低温-20℃）、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化（拉伸强度保持率、拉断伸长率保持率）、耐碱性（拉伸强度保持率、拉断伸长率保持率）、复合强度（FS2型表层与芯层）、臭氧老化等42个项目进行了检验。

抽查发现有9批次产品不符合标准的规定，涉及到可溶物含量、最大拉力、热老化（低温柔性、尺寸变化率、剥离强度 卷材与铝板）、接缝剥离强度、耐热性、热老化延伸率保持率、复合强度（FS2型表层与芯层）、持粘性、剥离强度（卷材与卷材、卷材与铝板）、不透水性、最大峰时延伸率、低温柔性项目。具体抽查结果见附表1-25。