附件1-23

安全带产品质量国家监督抽查结果

2016年第2批，共抽查了北京、河北、上海、江苏、浙江、山东等6个省、直辖市50家企业生产的50批次安全带产品。

本次抽查依据GB 6095-2009《安全带》、GB/T 6096-2009《安全带测试方法》等标准的要求，对安全带产品的零部件（盐雾试验）、整体静态负荷、整体动态负荷、整体滑落、零部件静态负荷、零部件动态负荷、零部件机械性能等7个项目进行了检验。

抽查发现有3批次产品不符合标准的规定，涉及到零部件（盐雾试验）、零部件静态负荷项目。具体抽查结果见附表1-23。