附件1-15

实木地板产品质量国家监督抽查结果

2017年第2批，共抽查了辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、广东、四川、云南等9个省、直辖市80家企业生产的80批次实木地板产品。

本次抽查依据GB/T 15036.1-2009《实木地板 第1部分：技术要求》、GB/T 15036.2-2009《实木地板 第2部分：检验方法》等标准的要求，对实木地板产品的含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度等4个项目进行了检验。

抽查发现有2批次产品不符合标准的规定，涉及到漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度项目。具体抽查结果见附表1-15。