附件1-27

建筑用密封胶产品质量国家监督抽查结果

2017年第3批，共抽查了北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、广东、四川等8个省、直辖市40家企业生产的40批次建筑用密封胶产品。

本次抽查依据GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》、GB/T29755-2013《中空玻璃用弹性密封胶》、GB/T14683-2003《硅酮建筑密封胶》等标准的要求，对建筑用密封胶产品的表干时间、硬度、拉伸粘结性（拉伸粘结强度、拉伸粘结破坏面积、23℃时最大拉伸强度时伸长率）、热老化（热失重、龟裂、粉化）、下垂度、拉伸模量、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、冷拉-热压后粘结性等9个项目进行了检验。

抽查发现有3批次产品不符合标准规定，涉及到拉伸粘结破坏面积、拉伸模量、拉伸粘结强度项目。具体抽查结果见附表1-27。