附件1-34

汽车用制动器衬片产品质量国家监督抽查结果

2017年第3批，共抽查了河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、重庆等10个省、直辖市61家企业生产的61批次汽车用制动器衬片产品。

本次抽查依据GB 5763-2008《汽车用制动器衬片》等标准的要求，对汽车用制动器衬片产品的摩擦性能（摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差）、冲击强度、剪切强度、热膨胀率、压缩应变（常温、400℃）等8个项目进行了检验。

抽查发现有4批次产品不符合标准的规定，涉及到摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、冲击强度项目。具体抽查结果见附表1-34。