附件1-5

休闲（运动）服装产品质量国家监督抽查结果

2017年第3批，共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、广东等10个省、直辖市155家企业生产的155批次休闲（运动）服装产品。

本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》等标准的要求，对休闲（运动）服装产品的甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐光、汗复合色牢度，纤维含量等9个项目进行了检验。

抽查发现有13批次产品不符合标准的规定，涉及到pH值、耐碱汗渍色牢度、纤维含量项目。具体抽查结果见附表1-5。