附件1-4

背提包产品质量国家监督抽查结果

2017年第4批，共抽查了北京、河北、浙江、福建、广东等5个省、直辖市38家企业生产的38批次背提包产品。

本次抽查依据QB/T 1333-2010《背提包》等标准的要求，对背提包产品的振荡冲击性能、缝合强度、配件、拉链耐用度、摩擦色牢度（沾色）、游离甲醛（面料）、游离甲醛（里料）、可分解有害芳香胺染料（面料）、可分解有害芳香胺染料（里料）等9个项目进行了检验。

抽查发现有13批次产品不符合标准的规定，涉及到振荡冲击性能、缝合强度、摩擦色牢度（沾色）项目。具体抽查结果见附表1-4。