附件10

2014年无规共聚聚丙烯（PP-R）产品

质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了安徽、贵州、河北、河南、湖北、湖南、吉林、辽宁、陕西、四川、江苏、新疆、浙江、重庆等14个省、自治区、直辖市327家企业生产的330批次无规共聚聚丙烯（PP-R）产品。

本次抽查对规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验20℃ 1h、静液压试验95℃ 22h、静液压试验95℃ 165h和卫生性能等重点项目进行了检测，共发现32批次不合格，不合格项目涉及规格尺寸11批次不合格，占不合格总数的34.4%；20℃静液压试样9批次不合格，占不合格总数的28.1%；95℃，22h静液压试验19批次不合格，占不合格总数的59.4%；；95℃，165h静液压试验19批次不合格，占不合格总数的59.4%；卫生性能（铅）超标1批次不合格，占不合格总数的3.1%。

**2014年无规共聚聚丙烯（PP-R）产品质量全国联动抽查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| 1 | 安徽省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 2 | 贵州省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 3 | 河北省 | 20 | 20 | 13 | 65 | 35 |
| 4 | 河南省 | 40 | 40 | 38 | 95 | 5 |
| 5 | 湖北省 | 15 | 15 | 14 | 93.3 | 6.7 |
| 6 | 湖南省 | 15 | 15 | 11 | 73.3 | 26.7 |
| 7 | 吉林省 | 14 | 14 | 14 | 100 | 0 |
| 8 | 辽宁省 | 20 | 20 | 18 | 90 | 10 |
| 9 | 陕西省 | 19 | 22 | 20 | 90.9 | 9.1 |
| 10 | 四川省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 11 | 江苏省 | 75 | 75 | 67 | 89.3 | 10.7 |
| 12 | 新疆区 | 5 | 5 | 4 | 80 | 20 |
| 13 | 浙江省 | 48 | 48 | 44 | 91.7 | 8.3 |
| 14 | 重庆市 | 10 | 10 | 9 | 90 | 10 |
| 合 计 | | 327 | 330 | 298 | 90.3 | 9.7 |