附件1

2014年儿童及婴幼儿服装产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了北京、河北、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、四川、云南等10个省、直辖市326家企业生产的328批次儿童及婴幼儿服装产品，包括：包括连体服、外套、裤子、裙子、卫衣、套装、T恤衫、内衣及睡衣等。

本次抽查依据强制性国家标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及相关产品标准对儿童及婴幼儿服装产品的纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度，耐洗色牢度，耐光色牢度，耐唾液色牢度，可萃取重金属含量和缝纫强力等13个项目进行了检验和判定，共发现36批次不合格，不合格项目包括纤维成分含量、pH值、缝纫强力及色牢度项目，未发现重要安全项目可分解致癌芳香胺染料和甲醛含量不合格情况。不合格项目涉及纤维成分含量22批次，占不合格总数的61.1%；耐光色牢度和pH值各有6批次不合格，占不合格总数的16.7%；缝纫强力3批次不合格，占不合格总数的8.3%；耐干摩擦色牢度和耐洗色牢度各有1批次不合格，分别占不合格总数的2.8%。

**2014年儿童及婴幼儿服装产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （种）** | **合格产品数 （种）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 13 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
| 2 | 河北省 | 29 | 29 | 27 | 93.1 | 6.9 |
| 3 | 安徽省 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 0 |
| 4 | 福建省 | 30 | 30 | 24 | 80.0 | 20 |
| 5 | 江西省 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
| 6 | 河南省 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 0 |
| 7 | 湖北省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 8 | 广东省 | 142 | 142 | 120 | 84.5 | 15.5 |
| 9 | 四川省 | 20 | 20 | 17 | 85.0 | 15 |
| 10 | 云南省 | 9 | 11 | 10 | 90.9 | 9.1 |
| 合 计 | | 326 | 328 | 292 | 89.0 | 11 |