附件4

2014年木制家具产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、江西、山东、河南、广东、四川、贵州、甘肃、宁夏、新疆等16个省、自治区、直辖市857家企业生产的878批次木制家具产品。

本次抽查对木制家具的理化性能、力学性能、有害物质甲醛释放量、重金属含量（铬、铅）4类53个项目进行了检验和判定，共发现157批次不合格，不合格项目涉及有害物质甲醛释放量75批次，占不合格总数的47.8%；理化性能（漆膜附着力、漆膜抗冲击、漆膜耐干热、漆膜耐磨性、漆膜耐香烟灼烧、漆膜耐液性、软、硬质覆面耐香烟灼烧）54批次，占不合格总数的34.4%；力学性能（柜类强度和稳定性、椅类强度和稳定性、桌类稳定性、床类强度）37批次，占不合格总数的23.6%；重金属含量（铬、铅）7批次，占不合格总数的4.5%。

**2014年木制家具产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 120 | 120 | 93 | 77.5 | 22.5 |
| 2 | 河北省 | 50 | 50 | 47 | 94.0 | 6 |
| 3 | 辽宁省 | 50 | 50 | 44 | 88.0 | 12 |
| 4 | 吉林省 | 13 | 13 | 7 | 53.8 | 46.2 |
| 5 | 黑龙江省 | 29 | 30 | 28 | 93.3 | 6.7 |
| 6 | 上海市 | 60 | 60 | 50 | 83.3 | 16.7 |
| 7 | 江苏省 | 150 | 150 | 135 | 90.0 | 10 |
| 8 | 江西省 | 30 | 30 | 28 | 93.3 | 6.7 |
| 9 | 山东省 | 50 | 50 | 48 | 96.0 | 4 |
| 10 | 河南省 | 21 | 40 | 28 | 70.0 | 30 |
| 11 | 广东省 | 100 | 100 | 75 | 75.0 | 25 |
| 12 | 四川省 | 49 | 50 | 43 | 86.0 | 14 |
| 13 | 贵州省 | 40 | 40 | 33 | 82.5 | 17.5 |
| 14 | 甘肃省 | 50 | 50 | 40 | 80.0 | 20 |
| 15 | 宁夏区 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 60 |
| 16 | 新疆区 | 40 | 40 | 20 | 50.0 | 50 |
| 合计 | | 857 | 878 | 721 | 82.1 | 17.9 |