附件7

2014年中密度纤维板产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了海南、内蒙古、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、湖北、云南、广西、四川、河北、江苏、河南、广东、山东等17个省、自治区213家企业生产的213批次中密度纤维板产品。

本次抽查对吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面结合强度和甲醛释放量等重点项目进行了检测，共发现15批次不合格，不合格项目涉及静曲强度6批次，占不合格总数的40.0%；吸水厚度膨胀率6批次，占不合格总数的40.0%；甲醛释放量4批次，占不合格总数的26.7%；内结合强度4批次，占不合格总数的26.7%。

**2014年中密度纤维板产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省 | 20 | 20 | 14 | 70.0 | 30 |
| 2 | 内蒙古 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 3 | 辽宁省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 4 | 吉林省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 5 | 黑龙江省 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 |
| 6 | 江苏省 | 22 | 22 | 19 | 86.4 | 13.6 |
| 7 | 安徽省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 8 | 福建省 | 9 | 9 | 9 | 100 | 0 |
| 9 | 山东省 | 30 | 30 | 27 | 90.0 | 10 |
| 10 | 河南省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 11 | 湖北省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 12 | 广东省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 13 | 广西区 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 |
| 14 | 海南省 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 15 | 四川省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 16 | 云南省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 17 | 新疆区 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 20 |
| 合计 | | 213 | 213 | 198 | 93.0 | 7 |