附件9

2014年细木工板产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、甘肃等15个省、自治区、直辖市356家企业生产的356批次细木工板产品。

本次抽查对表面胶合强度、含水率、横向静曲强度、甲醛释放量和胶合强度等重点项目进行了检测，共发现28批次不合格，不合格项目涉及横向静曲强度17批次，占不合格总数的60.7%；甲醛释放量17批次，占不合格总数的60.7%；含水率7批次，占不合格总数的25.0%；表面胶合强度2批次，占不合格总数的7.1%。

**2014年细木工板产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（种）** | **合格产品数（种）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省 | 50 | 50 | 45 | 90.0 | 10 |
| 2 | 内蒙古区 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 8.3 |
| 3 | 辽宁省 | 29 | 29 | 27 | 93.1 | 6.9 |
| 4 | 吉林省 | 17 | 17 | 17 | 100 | 0 |
| 5 | 黑龙江省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 6 | 江苏省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 7 | 福建省 | 26 | 26 | 24 | 92.3 | 7.7 |
| 8 | 江西省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 9 | 湖北省 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 |
| 10 | 湖南省 | 60 | 60 | 57 | 95.0 | 5 |
| 11 | 广东省 | 28 | 28 | 27 | 96.4 | 3.6 |
| 12 | 广西区 | 24 | 24 | 22 | 91.7 | 8.3 |
| 13 | 重庆市 | 12 | 12 | 5 | 41.7 | 58.3 |
| 14 | 四川省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 15 | 甘肃省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 合 计 | | 356 | 356 | 328 | 92.1 | 7.9 |