附件1-21

汽车安全带产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、天津、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、广东等11个省、直辖市40家企业生产的40批次汽车安全带产品。

本次抽查依据GB 14166-2013《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX 儿童约束系统》、GB 8410－2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》、GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》等标准的要求，对汽车安全带产品的带扣锁强度、卷收器（车感、带感2.0g、带感0.8g[1.0g]、倾斜锁止、卷收器强度、卷收力）、织带（织带宽度、织带强度）、连接件和高度调节器、织带燃烧特性等11个项目进行了检验。

抽查发现有3批次产品不符合标准的规定，涉及到带扣锁强度、连接件和高度调节器、卷收器（车感、带感2.0g）项目。具体抽查结果见附表1-21。