附件1-31

建筑用夹层玻璃产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等16个省、自治区、直辖市150家企业生产的150批次建筑用夹层玻璃产品。

本次抽查依据GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》等标准的要求，对建筑用夹层玻璃产品的厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能等6个项目进行了检验。

抽查发现有36批次产品不符合标准的规定，涉及到耐热性、耐湿性、耐辐照性、厚度偏差项目。具体抽查结果见附表1-31。