附件1-33

地坪涂装材料产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东等10个省、直辖市57家企业生产的57批次地坪涂装材料产品。

本次抽查依据GB/T 22374-2008《地坪涂装材料》等标准的要求，对地坪涂装材料产品的附着力，硬度，耐冲击性，耐磨性，拉伸粘结强度（标准条件、浸水后），粘结强度，耐化学性（耐碱性、耐酸性），挥发性有机化合物（VOC）质量浓度，游离甲醛质量分数，苯质量分数，甲苯、二甲苯的总和质量分数，可溶性重金属质量分数（铅、镉、铬、汞）等17个项目进行了检验。

抽查发现有5批次产品不符合标准的规定，涉及到游离甲醛质量分数、可溶性重金属质量分数（铅、铬）、耐磨性、耐化学性（耐酸性）项目。具体抽查结果见附表1-33。