附件1

2015年儿童及婴幼儿服装产品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、四川、云南等13个省（市）386家企业的386批次产品，包括：包括连体服、外套、裤子、裙子、卫衣、套装、T恤衫、内衣及睡衣等。

本次抽查依据强制性国家标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及相关产品标准对儿童及婴幼儿服装产品的纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、可萃取重金属含量、衣带缝纫强力、纽扣等不可拆卸附件拉力（或纽扣缝纫强力）等12个项目进行了检验。抽查结果显示，共有39批次产品不合格，不合格项目包括：纤维含量、pH值、色牢度（耐干摩擦、耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍色牢度）及衣带缝纫强力，未发现重要安全项目可分解致癌芳香胺染料和甲醛含量不合格情况。其中，纤维含量不合格25批次，占不合格项目总数的54.3%； pH值不合格13批次，占不合格项目总数的28.3%；衣带缝纫强力不合格4批次，占不合格项目总数的8.7%；4批次产品色牢度不合格，占不合格项目总数的8.7%。

**2015年儿童及婴幼儿服装产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 15 | 15 | 14 | 93.3 | 6.7 |
| 2 | 天津市 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
| 3 | 河北省 | 23 | 23 | 21 | 91.3 | 8.7 |
| 4 | 上海市 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
| 5 | 江苏省 | 66 | 66 | 63 | 95.5 | 4.5 |
| 6 | 浙江省 | 43 | 43 | 39 | 90.7 | 9.3 |
| 7 | 安徽省 | 25 | 25 | 23 | 92.0 | 8 |
| 8 | 福建省 | 30 | 30 | 25 | 83.3 | 16.7 |
| 9 | 山东省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 10 | 湖北省 | 30 | 30 | 29 | 96.7 | 3.3 |
| 11 | 广东省 | 100 | 100 | 82 | 82.0 | 18 |
| 12 | 四川省 | 13 | 13 | 11 | 84.6 | 15.4 |
| 13 | 云南省 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
| 合 计 | | 386 | 386 | 347 | 89.9 | 11.1 |