附件2

2015年絮用纤维制品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、甘肃、宁夏和新疆23个省（区、市）512家企业生产的512批次絮用纤维制品，包括被子、枕头等。

本次抽查对絮用纤维制品（被子、枕头）的纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、絮用纤维原料要求及羽绒填充物的羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、耗氧量、微生物等项目进行了检验和判定。不合格项目包括： pH值、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐碱汗渍色牢度、纤维成分含量、絮用纤维原料要求。共发现37批次不合格，其中纤维成分含量不合格27批次，占不合格项目总数的60.0%；pH值不合格14批次，占不合格项目总数的31.2%；耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度和絮用纤维原料要求各有1批次不合格，分别占不合格项目总数的2.2%。

**2015年絮用纤维制品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 2 | 天津市 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 3 | 河北省 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 4 | 山西省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 20 | 20 | 16 | 80.0 | 20 |
| 6 | 辽宁省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 7 | 吉林省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 8 | 上海市 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 9 | 江苏省 | 60 | 60 | 52 | 86.7 | 13.3 |
| 10 | 浙江省 | 25 | 25 | 22 | 88.0 | 12 |
| 11 | 安徽省 | 30 | 30 | 27 | 90.0 | 10 |
| 12 | 福建省 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 |
| 13 | 江西省 | 10 | 10 | 6 | 60.0 | 40 |
| 14 | 山东省 | 40 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 15 | 湖北省 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 20 |
| 16 | 湖南省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 17 | 广东省 | 50 | 50 | 43 | 86.0 | 14 |
| 18 | 重庆市 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 19 | 四川省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 20 | 云南省 | 16 | 16 | 16 | 100 | 0 |
| 21 | 甘肃省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 22 | 宁夏回族自治区 | 9 | 9 | 9 | 100 | 0 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 合 计 | | 512 | 512 | 475 | 92.8 | 7.2 |