附件4

2015年木制家具产品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等23个省（市、区）865家木家具生产企业生产的875批次产品。

本次抽查对木制家具的理化性能、力学性能、有害物质甲醛释放量、重金属含量（铬、铅）4类34个项目进行了检验和判定，共发现151批次不合格，不合格项目涉及有害物质甲醛释放量74批次，占不合格总数的49.0%；理化性能（漆膜附着力、漆膜抗冲击、漆膜耐干热、漆膜耐磨性、漆膜耐香烟灼烧、漆膜耐液性、软、硬质覆面耐香烟灼烧）61批次，占不合格总数的40.4%；木工要求45批次，占不合格总数的29.8%；力学性能（柜类强度和稳定性、椅类强度和稳定性、桌类稳定性、床类强度）24批次，占不合格总数的15.9%；重金属含量（铬、铅）7批次，占不合格总数的4.5%。

**2015年木制家具产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 80 | 80 | 57 | 71.3 | 28.7 |
| 2 | 天津市 | 40 | 40 | 38 | 95.0 | 5 |
| 3 | 河北省 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 2.5 |
| 4 | 辽宁省 | 60 | 60 | 49 | 81.7 | 18.3 |
| 5 | 吉林省 | 20 | 20 | 16 | 80.0 | 20 |
| 6 | 黑龙江省 | 40 | 40 | 38 | 95.0 | 5 |
| 7 | 上海市 | 60 | 60 | 48 | 80.0 | 20 |
| 8 | 江苏省 | 44 | 44 | 36 | 81.8 | 18.2 |
| 9 | 浙江省 | 26 | 26 | 26 | 100.0 | 0 |
| 10 | 福建省 | 30 | 30 | 24 | 80.0 | 20 |
| 11 | 江西省 | 50 | 50 | 45 | 90.0 | 10 |
| 12 | 山东省 | 40 | 40 | 36 | 90.0 | 10 |
| 13 | 河南省 | 20 | 30 | 27 | 90.0 | 10 |
| 14 | 湖北省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 15 | 湖南省 | 30 | 30 | 25 | 83.3 | 16.7 |
| 16 | 广东省 | 60 | 60 | 39 | 65.0 | 35 |
| 17 | 重庆市 | 30 | 30 | 26 | 86.7 | 13.3 |
| 18 | 四川省 | 40 | 40 | 33 | 82.5 | 17.5 |
| 19 | 贵州省 | 30 | 30 | 24 | 80.0 | 20 |
| 20 | 云南省 | 20 | 20 | 9 | 45.0 | 55 |
| 21 | 甘肃省 | 50 | 50 | 46 | 92.0 | 8 |
| 22 | 宁夏区  自治区 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 20 |
| 23 | 新疆区  自治区 | 30 | 30 | 21 | 70.0 | 30 |
| 合计 | | 865 | 875 | 724 | 82.7 | 17.3 |