附件6

2015年胶合板产品质量全国联动监督抽查结果

2014年共抽查了河北、江苏、河南、广东、云南、山东、吉林、黑龙江、浙江、安徽、湖北、湖南、四川、甘肃等14个省261家企业生产的271批次胶合板产品。

本次抽查对含水率、胶合强度、甲醛释放量等重点项目进行了检测，共发现6批次不合格，不合格项目涉及甲醛释放量4批次，占不合格总数的66.7%；胶合强度2批次，占不合格总数的33.3%。

**2015年胶合板产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林省 | 14 | 14 | 14 | 100 | 0 |
| 2 | 黑龙江省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 3 | 江苏省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 4 | 安徽省 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 5 | 河南省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 6 | 湖北省 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 7 | 广东省 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 8 | 四川省 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 9 | 云南省 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 10 | 甘肃省 | 11 | 11 | 11 | 100 | 0 |
| 11 | 山东省 | 50 | 50 | 49 | 98.0 | 2 |
| 12 | 河北省 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 2.9 |
| 13 | 湖南省 | 20 | 30 | 28 | 93.3 | 6.7 |
| 14 | 浙江省 | 35 | 35 | 33 | 94.3 | 5.7 |
| 合 计 | | 261 | 271 | 265 | 97.8 | 2．2 |