附件7

2015年中密度纤维板产品质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了吉林、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、江西、湖南、海南、新疆、福建、湖北、云南、四川、河北、江苏、河南、广东、山东等18个省（区）229家企业生产的230批次中密度纤维板产品。

本次抽查对吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面结合强度和甲醛释放量等重点项目进行了检测，共发现13批次不合格，不合格项目涉及静曲强度6批次，占不合格总数的46.2%；吸水厚度膨胀率3批次，占不合格总数的23.1%；甲醛释放量4批次，占不合格总数的30.8%；内结合强度2批次，占不合格总数的15.4%。

**2015年中密度纤维板产品质量全国联动抽查情况汇总表**

| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数 （家）** | **抽查产品数 （批次）** | **合格产品数 （批次）** | **抽查合格率 （％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 |
| 2 | 吉林省 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 |
| 3 | 安徽省 | 18 | 18 | 18 | 100 | 0 |
| 4 | 河南省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 5 | 湖北省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 6 | 湖南省 | 4 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 7 | 海南省 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| 8 | 四川省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 9 | 云南省 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |
| 11 | 河北省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 12 | 广东省 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 5 |
| 13 | 福建省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 14 | 江西省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 15 | 山东省 | 40 | 40 | 36 | 90.0 | 10 |
| 16 | 浙江省 | 8 | 8 | 7 | 87.5 | 12.5 |
| 17 | 江苏省 | 20 | 20 | 17 | 85.0 | 15 |
| 18 | 黑龙江省 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 50 |
| 合计 | | 229 | 230 | 217 | 94.3 | 5.7 |