附件8

2015年无规共聚聚丙烯（PP-R）产品

质量全国联动监督抽查结果

2015年共抽查了北京、广西、广东、贵州、河北、安徽、河南、上海、湖北、福建、湖南、山东、吉林、辽宁、陕西、四川、江苏、新疆、浙江、重庆等20个省（区、市）427家企业生产的427批次无规共聚聚丙烯（PP-R）产品。

本次抽查对规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验20℃ 1h、静液压试验95℃ 22h、静液压试验95℃ 165h和卫生性能等重点项目进行了检测，共发现46批次不合格，不合格项目涉及规格尺寸23批次不合格，占不合格总数的50.0%；简支梁冲击试验2批次不合格，占不合格总数的4.3%；20℃静液压试样2批次不合格，占不合格总数的4.3%；95℃，22h静液压试验17批次不合格，占不合格总数的40.0%；；95℃，165h静液压试验28批次不合格，占不合格总数的60.9%。

**2015年无规共聚聚丙烯（PP-R）产品质量全国联动抽查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业**  **所在地** | **抽查企业数（家）** | **抽查产品数（批次）** | **合格产品数（批次）** | **抽查合格率（％）** | **不合格产品检出率（％）** |
| 1 | 北京市 | 16 | 16 | 14 | 87.5 | 12.5 |
| 2 | 广西壮族自治区 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 3 | 广东省 | 20 | 20 | 18 | 90 | 10 |
| 4 | 贵州省 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 5 | 河北省 | 20 | 20 | 15 | 75 | 25 |
| 6 | 安徽省 | 15 | 15 | 12 | 80 | 20 |
| 7 | 河南省 | 40 | 40 | 38 | 95 | 5 |
| 8 | 上海市 | 30 | 30 | 27 | 90 | 10 |
| 9 | 湖北省 | 15 | 15 | 14 | 93.3 | 6.7 |
| 10 | 福建省 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 11 | 湖南省 | 18 | 18 | 14 | 78 | 22 |
| 12 | 山东省 | 30 | 30 | 26 | 86.7 | 13.3 |
| 13 | 吉林省 | 13 | 13 | 13 | 100 | 0 |
| 14 | 辽宁省 | 20 | 20 | 17 | 85 | 15 |
| 15 | 陕西省 | 19 | 19 | 19 | 100 | 0 |
| 16 | 四川省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 17 | 江苏省 | 65 | 65 | 56 | 86.2 | 13.8 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 19 | 浙江省 | 38 | 38 | 33 | 86.8 | 13.2 |
| 20 | 重庆市 | 18 | 18 | 15 | 83.3 | 16.7 |
| 合 计 | | 427 | 427 | 381 | 89.2 | 10.8 |