附件1-19

太阳能光伏组件用减反射膜玻璃产品质量国家监督抽查结果

2016年第1批，共抽查了天津、江苏、浙江、安徽、福建、河南、广东、陕西等8个省、直辖市30家企业生产的30批次太阳能光伏组件用减反射膜玻璃产品。

本次抽查依据JC/T 2170-2013 《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃》等标准的要求，对太阳能光伏组件用减反射膜玻璃产品的碎片状态、霰弹袋冲击性能、光学性能(太阳光有效透射比)、耐洗刷性能、耐中性盐雾性能、耐湿冻性能、耐紫外性能等7个项目进行了检验。

抽查发现有2批次产品不符合标准的规定，涉及到碎片状态、耐湿冻性能项目。具体抽查结果见附表1-19。