附件1-13

聚氨酯防水涂料产品质量国家监督抽查结果

2016年第2批，共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东等9个省、直辖市39家企业生产的39批次聚氨酯防水涂料产品。

本次抽查依据GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》等标准的要求，对聚氨酯防水涂料产品的挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、苯酚、蒽、萘、游离TDI、不透水性、固体含量、低温弯折性等10个项目进行了检验。

抽查发现有10批次产品不符合标准的规定，涉及到挥发性有机化合物（VOC）、苯、蒽、萘、游离TDI、不透水性、固体含量项目。具体抽查结果见附表1-13。