附件1-16

浸渍纸层压木质地板产品质量国家监督抽查结果

2017年第2批，共抽查了北京、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、陕西等13个省、直辖市120家企业生产的120批次浸渍纸层压木质地板产品。

本次抽查依据GB/T 18102-2007《浸渍纸层压木质地板》、GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准的要求，对浸渍纸层压木质地板产品的含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐污染腐蚀、表面耐磨、甲醛释放量等7个项目进行了检验。

抽查发现有8批次产品不符合标准的规定，涉及到吸水厚度膨胀率、表面耐磨、甲醛释放量项目。具体抽查结果见附表1-16。