附件1-4

防喷器及防喷器控制装置产品质量国家监督抽查结果

2017年第5批，共抽查了北京、河北、上海、江苏、广东、四川等6个省、直辖市8家企业生产的10批次防喷器及防喷器控制装置产品，其中防喷器5批次，防喷器控制装置5批次。

本次抽查依据GB/T 25430-2010《钻通设备 旋转防喷器规范》、GB/T 20174-2006《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》、SY/T 5053.2-2007《钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范》等标准的要求，对防喷器及防喷器控制装置产品的关闭试验、通径规试验、锁紧试验、本体连接螺栓拉伸性能、化学成分分析、硬度试验、部件无损检测、防喷器控制装置产品的蓄能器系统试验、蓄能器装置充压时间、泵组自动启停试验、溢流阀超压保护试验等11个项目进行了检验。

抽查发现有1批次防喷器产品闸板硬度项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-4。